## Slide 1: ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ И ДОБАВКИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ГИБКАЯ УПАКОВКА
Вебинар
18 апреля, 11:00
Ершов Андрей Евгеньевич
Главный Эксперт, Технический сервис нефтехимического бизнеса, ООО «Сибур»
Мамлеева Камиля Дамировна
Эксперт, Технический сервис нефтехимического бизнеса, ООО «Сибур»
Ромеро Бланко Хосе
Менеджер, Исследовательский центр ООО «Сибур ПолиЛаб»

## Slide 2: Ключевые приоритеты
Стабильное производство
  Сохранение марочного ассортимента
  Достаточные объёмы производства
Качество
  Сохранение качества базовых марок
  Стабильное качество специальных марок
Поддержка партнеров
  Альтернативные добавки и мастербатчи
  Рекомендации по ведению переработки
Импортозамещение
  Рекомендации по альтернативному сырью СИБУР
  Подбор и разработка необходимых рецептур для клиента

## Slide 3: Поддержание текущего уровня качества продукции
Базовые добавки |  |  | 
Антиоксиданты | ПЭ, ПП | Желтизна, запах, отложения, гели | Подбор полных аналогов по химическому составу Аттестация НИИ «НИОСТ» Проведение испытаний в ПолиЛаб
Антациды | ПЭ, ПП | Желтизна, забивка фильтров, отложения, коррозия | 
Специальные добавки |  |  | 
Процессинг | ПЭ | Технологичность, отложения | Подбор полных аналогов по химическому составу Аттестация НИИ «НИОСТ» Проведение испытаний в ПолиЛаб
Слипы | ПЭ, ПП | Нагар, налёт, органолептика | 
Антиблоки | ПЭ, ПП | Блок-сила и налёт | 
Специальная химия |  |  | 
Мономеры | ПЭ, ПП | ФМХ, технологичность, спец. свойства | Усиленный контроль качества
Компоненты | Продукты | Риски | Митигация рисков
Проработка альтернативных поставщиков из несанкционных регионов
Что команда СИБУР делает для сохранения объёма и качества продуктов?
01
02
03
04
Проработка альтернативных рецептурных решений с минимальным влиянием на потребительские свойства
Омологация новых партий в ПолиЛаб перед отправкой клиентам
Ускоренная омологация катализаторов и добавок в НИИ «НИОСТ» и ПолиЛаб перед запуском в производство
Катализаторные системы |  |  | 
Катализаторы | ПЭ, ПП | ФМХ, технологичность | Подбор полных аналогов текущих катализаторов, одобренных на рынке

## Slide 4: Большой объём омологаций в ближайшие полгода приведёт к изменениям подхода к тестированию продуктов
Лабораторное тестирование нового катализатора
Полное тестирование и аттестация используемых добавок
Исследование и подбор лучших рецептур
ОПВ на новом катализаторе и рецептуре добавок
Омологация в Полилаб
Детальный подбор рекомендаций по переработке
Определение всех характеристик на готовых изделиях
Тест продукта у клиента
Успешное внедрение и серийная поставка материала
Обычный цикл омологации
Ускоренное тестирование катализаторов и добавок
ОПВ на новом катализаторе и альтернативных добавках
Омологация в Полилаб
Формирование рекомендаций по изменениям переработки и характеристикам готовых изделий
Внедрение у клиента
6….8 мес.
Цикл омологации в новой реальности
2 … 4 недели
Ключевые изменения
Нет возможности корректировки продукта по итогам обратной связи от клиентов
Существенное сокращение времени омологации с нескольких месяцев до 2-4 недель
Изменение характеристик вследствие изменения полимера и применения альтернативных добавок
Необходима готовность со стороны потребителей к открытому диалогу и изменению параметров переработки и характеристик готовых изделий
Омологация продукта
Ключевой этап
Получение ОС от клиента, корректировка характеристик продукта

## Slide 5: Текущие решения полиэтилена в гибкой упаковке
Марка | ПТР, г/10 мин | Плотность, г/см3 | Применение
Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) |  |  | 
LL09200 FE | 0,9 | 0,920 | Плёнки для пищевой и непищевой упаковки, пленки для ламинации, индустриальные плёнки, хозяйственные сумки и мешки для мусора
PE5118 NM |  |  | 
LL20200 FE | 2,0 | 0,920 | Упаковочные плёнки общего назначения, плёнки для ламинации, сельскохозяйственные плёнки, пакеты
LL20211 FE |  | 0,921 | 
PE5118 QM | 3,0 | 0,920 | Моно- и многослойные плоскощелевые плёнки, упаковочные плёнки общего назначения, стретч - плёнки
LL30200 FE |  |  | 
F2230 |  | 0,922 | 
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) |  |  | 
15303 / 15313 | 0,3 | 0,921 | Термоусадочные плёнки, плёнки для пищевой и непищевой упаковки
LD03210 FE | 0,3 | 0,932 | 
PE15803-020 | 2,0 | 0,919 | Плёнки для пищевой и непищевой упаковки
LD20220 FE | 2,0 | 0,921 | 
LD08220 FE | 0,8 | 0,921 | Многослойные плёнки под ламинацию, плёнки общего назначения
LD40200 FA | 4,0 | 0,921 | Рулонная теплоизоляция, трубные оболочки, компенсационные маты, уплотнительные жгуты, подложки, защитная упаковка
LD40250 FE | 4,0 | 0,925 | Высокопрозрачные моно- и многослойные каст пленки для контакта с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку)
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) |  |  | 
HD10500 FE | 21,6* | 0,950 | Моно- и многослойные плёнки, тонкие высокопрочные плёнки, пакеты, мешки для мусора, индустриальная упаковка
293-285Д | 0,55** | 0,946 | 
HD80520 FE | 8* | 0,952 | Термоусадочные плёнки, плёнки для ламинации, мешки для продуктов, пакеты, высокопрочная упаковка
* При нагрузке 21,6 кг; ** При нагрузке 5 кг

## Slide 6: Текущие решения полипропилена в гибкой упаковке
Марка | ПТР, г/10 мин | Применение
Гомополипропилен |  | 
РР Н031 BF | 3,0 | Двухосноориентированные плёнки (включая металлизированные)
РР Н036 BF |  | 
PP H080 CF | 8,0 | Неориентированные плоскощелевые плёнки
PP H085 CF | 8,5 | 
PP H081 CF | 8,0 | Неориентированные плоскощелевые плёнки под металлизацию
PP 1316 M | 8,0 | Неориентированные плоскощелевые плёнки
Рандом-сополимер |  | 
PP 4215 М | 8,0 | Неориентированные плоскощелевые плёнки (термосвариваемый слой)

## Slide 7: Перспективные продуктовые решения ПЭ и ПП
Марка | ПТР, г/10 мин | Плотность, г/см3 | Характеристика продукта | Ожидания | Возможные риски
Полиэтилен |  |  |  |  | 
LD40251 FE | 4,0 | 0,923 | Специальная марка ПЭНП для производства каст пленок. Продукт характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических и оптических свойств, обеспечивает превосходную технологичность переработки и высокую производительность экструзионных линий. | Достижение свойств готовых изделий, сопоставимых с использованием импортных аналогов в рецептуре пленки | Несоответствие ожиданиям свойств марки при первом выпуске
LL02310FE | 0,2-0,3 | 0,932 | Бимодальная марка линейного полиэтилена средней плотности для производства высококачественных термоусадочных и других упаковочных пленок. Обеспечивает получение высоких прочностных и оптических свойств готовых изделий. | Достижение свойств готовых изделий, сопоставимых с использованием импортных аналогов в рецептуре пленки | 
Полипропилен |  |  |  |  | 
PP H035 BF | 3,0 | 0,905 | Модифицированный гомополимер пропилена с широким молекулярно-массовым распределением для производства БОПП пленок, в т.ч. металлизированных. Продукт характеризуется средней текучестью и специальным составом рецептуры стабилизации, не содержащей стеаратов металлов. Продукт не содержит фталатов, что отвечает современным требованиям конечных потребителей. | Высокая способность к ориентации в обоих направлениях (MD, TD), Повышенная стабильность процесса при переработке на повышенных скоростях (более 550 м/мин) Низкая разнотолщинность пленки | Возможно потребуется подбор режимов для достижения необходимого уровня качества

## Slide 8: Ключевые приоритеты
Стабильное производство
  Сохранение марочного ассортимента
  Достаточные объёмы производства
Качество
  Сохранение качества базовых марок
  Стабильное качество специальных марок
Поддержка партнеров
  Альтернативные добавки и мастербатчи
  Рекомендации по ведению переработки
Импортозамещение
  Рекомендации по альтернативному сырью СИБУР
  Подбор и разработка необходимых рецептур для клиента

## Slide 9: Поддержка партнеров: Подход к взаимодействию – от устной рекомендации до комплексной программы
Запрос от клиента
Планирование и организация работ
Разработка решения
Омологация у клиента
Омологация у конечного потребителя
Успешное внедрение
А
Анализ и категоризация запроса:
замена на доступный аналог
подбор альтернативного решения
разработка нового решения
А
Формирование команды (СИБУР и клиент)
А
Сопровождение и
техническая поддержка
С
Разработка и утверждение плана работ, определение
зон ответственности
В
Анализ свойств и качества
С
Совместное заключение
А
Поддержка согласования изменений свойств продукта
В
Определение формата взаимодействия (встречи, командировки)
B
Проверка альтернатив и рецептурных решений в ПолиЛаб
D
Выдача технического решения (рекомендаций)
А
Проведение поисковых работ
B
Необходимая открытость для сложных кейсов
С
Разработка новой марки
С
Анализ ассортимента клиента
В
Экспертная поддержка
С
Продвижение совместного решения
Полимерное сырьё и добавки в новой реальности: Гибкая упаковка

## Slide 10: ТОП ЗАПРОСОВ – КЕЙС 1
ПРОДУКТ: mLLDPE ;
ПРОБЛЕМА: дефицит отечественных марок на рынке;
РИСКИ: ухудшение свойств пленок – сварка, прочность на прокол, раздир, удар;
ВОЗМОЖНОСТИ:
Полная или частичная замена на марки LLDPE C4/C6 с увеличением толщины пленок;
Поиск альтернатив на доступных рынках.
Возможные поставщики | Ссылки
F2010M СИБУР mLLDPE 7118NM (Sabic Саудовская Аравия) InnoPlus LL7810A (Thailand) MF18S010U, MF18A010U GAIL (Индия) FLEXUS 9211 Braskem (Бразилия) | https://www.sibur.ru/ru/ https://www.sabic.com/en/products/polymers/polyethylene-pe https://www.gcmgrp.com/Web/contact https://gailonline.com/contacts.html https://www.braskem.com.br/product-search

## Slide 11: ТОП ЗАПРОСОВ – КЕЙС 2
ПРОДУКТ: Адгезионная добавка для стретч пленок (Vistamaxx);
ПРОБЛЕМА: отсутствие производства аналогов в РФ;
РИСКИ: потеря адгезионных свойств стретч пленок;
ВОЗМОЖНОСТИ:
Замена на ПИБ (необходимо дооснащение линии дозаторами);
Использование ПИБ с виде мастербатча;
Использование 100% LL30200FE в адгезионном слое.
Поиск альтернатив на доступных рынках
Возможные поставщики | Ссылки
Аналоги Vistamaxx Sabic COHERE (Саудовская Аравия) LG CHEM (Корея) SK Chemicals (Корея) Tafmer (Япония) | https://www.sabic.com/en/about/locations https://www.lgchem.com/product/PD00000004 https://www.skchemicals.com/en/support/location_map.aspx https://jp.mitsuichemicals.com/en/special/tafmer/contacts/index.htm
Мастербатч ПИБ GREENPOLY (Китай) TECHNOFILL ADDITIVES (Индия) Polyfill (Индия) POLYTECHS (Франция) Shenzhen Beihua Plastic Co. Ltd | http://www.greenpoly.com/contact_us.htm https://pdf.indiamart.com/impdf/20809722933/MY-46247214/pib-compound.pdf http://polyfill.co.in/Product.aspx?Pid=1 https://www.polytechs.fr/contacter-polytechs-ien7f5e https://www.globalsources.com/si/AS/Shenzhen-Beihua/6008831761260/pdtl/Pib-Masterbatch/1113732618.htm

## Slide 12: ТОП ЗАПРОСОВ – КЕЙС 3
ПРОДУКТ: Сополимеры для КАСТ и БОПП пленок;
ПРОБЛЕМА: недостаток отечественных марок сополимеров, отсутствие терполимеров;
РИСКИ: ухудшение сварных свойств пленок;
ВОЗМОЖНОСТИ:
Использование доступных в РФ сополимеров (НКНХ) и композиций на их основе в рецептуре термосвариваемого слоя;
Поиск альтернатив на доступных рынках.
Возможные поставщики | Ссылки
Sinopec (Китай) Hanwha Total CF309 (Корея) Braskem Symbios (Бразилия) JAM Petrochemical Company (Иран) LG chem (Корея) Lotte Chemical (Корея) The Polyolefin Company (Singapore) Essentia (Колумбия) | http://www.sinopecgroup.com/ https://www.hanwha-total.com/en/support/customer_inquiries https://www.braskem.com.br/product-search https://www.jpcomplex.ir/en/products/salesdepartment https://www.lgchem.com/product/PD00000260 https://www.lottechem.com/en/utility/faq/qna.do https://www.tpc.com.sg/SalesEnquiry.aspx https://www.essentialpolymers.com/contact-us/

## Slide 13: ТОП ЗАПРОСОВ – КЕЙС 4
ПРОДУКТ: Барьерные полимеры;
ПРОБЛЕМА: отсутствие производства марок EVOH в РФ. Дефицит марок на мировом рынке;
РИСКИ: ухудшение барьерных свойств пленок;
ВОЗМОЖНОСТИ:
Поиск альтернатив на доступных рынках.
Возможные поставщики | Ссылки
EVOH NIPPON GOHSEI (Япония) KURARAY (Бельгия) Chun Chung Petrochemicals (CCP) Тайвань. Ramcharan Company Private Limited | https://www.m-chemical.co.jp/en/contact/products/index.php?code=C1206145 https://eval.kuraray.com/contact/ https://ccp.com.tw/ccpweb.nsf/homepage?openagent https://www.indiamart.com/proddetail/ethylene-vinyl-alcohol-evoh-9406643291.html
PA Sabic (PA6) ПА6 – Куйбышев Азот (РФ) ПА6 – ГродноАзот (Белорусь) ПА66 – Huafon (Китай) PA6.66 - RadiciGroup (Италия) | https://www.sabic.com/en/about/locations https://www.kuazot.ru/contacts/ https://azot.by/kontakty/sluzhby-prodazh/ http://www.huafeng.com/pportal/Project/HuaFonEn/Web/Products.jsp?InnerCode=0003 https://www.radicigroup.com/en/radici-connect/sales-net/plastics

## Slide 14: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАРКИ ПОЛИМЕРОВ
Тип полимера | Импортная марка | Альтернативная марка | Контакты поставщиков альтернативной марки
HDPE | ExxonMobil HTA 108 | СИБУР HD03580 SB | https://www.sibur.ru/
LDPE | Ineos 20N730 | СИБУР LA2175 | https://www.sibur.ru/
LLDPE | Borealis FB2310 | СИБУР LL02310 FE | https://www.sibur.ru/
mLLDPE | Ineos PF6212 AA | СИБУР F2010 M 1 mLLDPE 7118NM (Sabic Саудовская Аравия) 2 InnoPlus LL7810A (Thailand) 3 MF18S010U, MF18A010U GAIL (Индия) 4 FLEXUS 9211 Braskem (Бразилия) | https://www.sibur.ru/ 1 https://www.sabic.com/en/about/locations range/polyethylene/index.cshtml 2 https://www.gcmgrp.com/Web/contact 3 https://gailonline.com/contacts.html 4 https://www.braskem.com.br/product-search
PP рандом | SABIC PP 622L | СИБУР PP4215M | https://www.sibur.ru/
 | Borealis RE216 CF | СИБУР PP4215M | https://www.sibur.ru/
Терполимеры | Терполимеры Ineos, Borealis (SIT~105 ˚С) | Терполимеры Sinopec | http://www.sinopecgroup.com

## Slide 15: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАСТЕРБАТЧИ
Тип мастербатча | Поставщики | Контакты
УФ мастербатчи Процессинговые мастербатчи Слип мастербатчи | Shantou Best Science & Technology High Grade Industries, Индия JIANGSU FINE POLYMER MATERIALS, Китай ООО «ПОЛИСТОМ» Барс-2 | www.bestpolybatch.com http://highgrade.in/contact-us/ http://www.jlsj.cn/en/contact.asp http://polistom.com/kontakty.html https://bars2.com/
Мастербатчи с антиоксидантами Антистатические мастербатчи Матовые мастербатчи | Shantou Best Science & Technology JIANGSU FINE POLYMER MATERIALS, Китай ООО «ПОЛИСТОМ» Барс-2 | www.bestpolybatch.com http://www.jlsj.cn/en/contact.asp http://polistom.com/kontakty.html https://bars2.com/
Антифог мастербатчи Сли+антиблок мастербатчи Антиблок мастербатчи | Shantou Best Science & Technology JIANGSU FINE POLYMER MATERIALS, Китай ООО «ПОЛИСТОМ» Барс-2 Алеко-Полимеры | www.bestpolybatch.com http://www.jlsj.cn/en/contact.asp http://polistom.com/kontakty.html https://bars2.com/ https://alenmel.ru/kontaktyi/
Цветовые мастербатчи | High Grade Industries, Индия ООО «ПОЛИСТОМ» Барс-2 Алеко-Полимеры НИКАТОР ПроЦвет | http://highgrade.in/contact-us/ http://polistom.com/kontakty.html https://bars2.com/ https://alenmel.ru/kontaktyi/ https://nicator.ru/contacts https://protsvet.com/

## Slide 16: Опросный лист для поиска альтернативного решения
Вопрос | Комментарий по заполнению
Укажите название Вашей компании | клиент вносит название
Кто Ваш фронт-менеджер (контактное лицо от СИБУРа)? | клиент вносит ФИО
С какого рода проблемами столкнулись? | 3 варианта ответов: - Нет возможности купить - Нет возможности привезти в РФ - Нет возможности подобрать аналог - другое (тип ответа – множественный выбор)
С каким типом сырья у Вас возникли сложности? | Заполняется для каждой проблемной позиции Если возможно, сделать закрепленные варианты ответов 3 варианта ответов: 1. полимер 2. добавки 3. другое
Сообщите производителя и марку сырья, с которым у Вас возникли сложности | клиент вносит информацию
Укажите потребность в сырье, с которым у Вас возникли сложности (в тоннах в месяц) | клиент вносит информацию
Для производства каких изделий Вы используете сырье, с которым возникли сложности? | клиент вносит информацию
Имеются ли у Вас дополнительные комментарии? | клиент вносит комментарий (по желанию)
Для этого по каждой позиции необходимо заполнить форму обратной связи
Мы примем информацию в проработку, а наши специалисты при необходимости с вами свяжутся.
Информацию по возникшей проблематике можно направить:
на почту клиентского менеджера технического сервиса
в личном кабинете в системе E-commerce
на общую почту СИБУР и СИБУР ПолиЛаб
на почту клиентского менеджера отдела продаж

## Slide 17: Ваши контакты в Сибур
Мамлеева
Камиля
Дамировна
Эксперт
Технический сервис
+7 926 845 77 61
mamleevakd@sibur.ru>
Ершов
Андрей
Евгеньевич
Главный Эксперт
Технический сервис
+7 905 508 22 65
ershovae@sibur.ru
Ромеро
Бланко
Хосе
Менеджер
СИБУР ПолиЛаб
+7 982 961 35 85
romeroblankokho@sibur.ru