## Slide 1: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И РЕШЕНИЯ В ПОЛИОЛЕФИНОВОЙ ГИБКОЙ УПАКОВКЕ
Екимов Александр, главный эксперт, СИБУР ПолиЛаб
Матвеев Никита, эксперт, СИБУР ПолиЛаб
Москва
2022

## Slide 2: Содержание
Эволюция металлоценовых марок линейного полиэтилена
Тренды гибкой упаковки
Влияние бимодальных марок полиэтилена на свойства пленок
Решения СИБУР по импортозамещению в сегменте ГУ
01
03
02
04
Введение
Заключение
Q&A

## Slide 3: Введение. Рынок Гибкой упаковки
Спрос на гибкую упаковку в РФ,
тыс. тонн в год*
Chart: 
 | 24.6
 | 65
 | 260
 | 1193
65
ПП
Материал
ПЭ
ПВХ
ПЭТ
1 543
1 193
Chart: 
 | 124.5211
 | 390.1599
 | 242.3089
 | 220.4963
 | 565.5138
37%
14%
16%
Упаковка
Упаковка грузов
25%
Пищевая упаковка
8%
Строительство
Прочие
Розничная торговля и фасовка
Chart: 
| Гибкая упаковка | Жесткая упаковка | Гибкая трансп. и пром упаковка
 | 1543 | 1256 | 231
Спрос на полимерную упаковку в РФ,
тыс. тонн в год*
*Источники: MRC, данные СИБУР за 2021

## Slide 4: Тренды в гибкой упаковке
01
Снижение затрат себестоимости
Повышение функциональности
Обеспечение перерабатываемости
Задача: Заместить недоступные материалы!
01
02
03
04
Экологичность + sustainability

## Slide 5: Эволюция металлоценовых марок линейного полиэтилена
02

## Slide 6: Полиэтилен – история ключевых инноваций
1939
LDPE
1955
1978
1992
ZN-HDPE
&
Cr-HDPE
LLDPE
Z-N
(Multi-Site; heterogeneous)
Metallocene & Post-metallocene
mLLDPE
(Single-site; homogeneous) POP/POE
2023 =>
2006…2020
2nd + 3rd generation
mLLDPE
(BOCD)
Olefin Block Copolymer

## Slide 7: Эволюция металлоценовых марок линейного полиэтилена
Впервые описан металлоценовый катализтор для ПЭ
Патент DuPont на описание гомогенной полимеризации ПЭ (US #3,645,992 – с применением ванадиевого катализатора)
Прорывные решения проф. Вальтера Каминского и его группы (активатор МАО) позволило значительно повысить эффективность катализатора
Dow и ExxonMobil коммерциализовали ПЭ с применением катализатора с заданной геометрией (Constrained Geometry Catalyst) на основе моно- и дициклопентадиениловых комплексов
Появление Polyolefins Plastomers (POP) и Polyolefins Elastomers (POE) – Engage
Dow, ExxonMobil и Chevron-Phillips коммерциализовали mLLDPE на single-site металлоценовых и пост-металлоценовых катализаторах
Постоянный прогресс в развитии mPE ExxonMobil, LG Chem, Qenos, Daelim выводят на рынок BOCD, полиядерные mPE (3-е поколение)
1957
1972
1980
1991 -
1993
1990е
2000е-н.в.

## Slide 8: Особенности металлоценовых марок линейного полиэтилена
VERSATILITY
Low Tm & hexane extractable - для применения в пищевой упаковке и медицине
Высокий hot-tack vs. EVA (Sealant)
Увеличение thermal/UV stability vs. EVA
Возможность производства этиленовых сополимеров с использованием типовых технологий (C4-C8) ниже 0.885 g/cc
Возможность выпуска в легко дозируемой форме в сравнении с EPDM
Превосходная стойкость к удару и проколу vs. Z-N LLDPE
Превосходные оптические хар-ки vs. Z-N LLDPE

## Slide 9: Рынок металлоценовых марок линейного полиэтилена
Я сейчас скажу тебе одно слово…
Одно только слово…
- “Металлоцен”
Среднегодовой рост рынка > 7% CAGR from 2022 to 2029. Потребность рынка оценивается в ~ 7000 ktpa (2020) и ~ 12000 ktpa (2030)
Лидер – АТР (42% мирового рынка). В самом АТР наибольший потенциал у Индии (политика правительства: увеличение прямых инвестиций с целью превращения страны в мировой производственный хаб)
Постепенное замещение ПВХ, СЭВА, EPR, TPV (POP, OBC). Отсюда Sustainability – моно-решения (BOPE etc).
Дополнительная подпитка – рост применения mPE в строительстве и солнечной энергетике, медицине.

## Slide 10: Немного азов ВМС
Катализаторы ZN & Cr (Multi-site)
Различные типы реакций на каждой частице катализатора (гетерогенность)
Среднее / Широкое ММР и распределение сомономера
Catalyst Support
Low MW
High Branching
High MW
Low Branching
Medium MW Medium Branching
C
D
B
Catalyst
Support
A
A A
Металлоценовый катализ (Single-site)
Однотипность реакции на каждой частице катализатора (homogeneous)
Узкое ММР и распределение сомономера

## Slide 11: Немного азов ВМС
Металлоценовые катализаторы дают более узкое ММР.
У mPE меньше % низкомолекулярных фракций (органолептика, дым, загрязнения)
Для достижения той же плотности требуется меньше сомономера (экономика!)
Управление молекулярной архитектурой путем независимого манипулирования ключевыми параметрами:
Molecular Weight Distribution (MWD)
Comonomer Distribution (CD)
Long Chain Branching (LCB)
CD with respect to MW

## Slide 12: Немного азов ВМС (BOCD)
BOCD Index = ( Content of SCB at the high molecular weight side - Content of SCB at the low molecular weight side ) / ( Content of SCB at the low molecular weight side )
ПО с узким распределением сомономера
ПО с BOCD

## Slide 13: Наиболее распространенные типы LLDPE
Conventional Ziegler
Broad MWD
Comonomer decreases with Mw
Conventional Metallocene
Very narrow MWD
Comonomer evenly distributed
High performance
Narrow MWD Comonomer increases with Mw
Low
High
High Low
High Low
Comonomer content
Low
High
LCB
Reverse Comonomer Distribution

## Slide 14: Наиболее распространенные типы LLDPE
Перерабатываемость
Стабильность рукава
Sealability
Оптика
Физмех
High Performance
Dow Solution C8
Conventional Gas Phase Metallocene 1st Gen
Моно-Титаноцен + МАО + борсодерж сокатализаторы.
II поколение? (одноцентровой)

## Slide 15: Наиболее распространенные типы LLDPE
Formulation : monolayer 50µm 95% mLLDPE + 5% LDPE
Mono
Лучше перерабатываемость
Bubble stability comparable to conventional LLDPE
High Performance was run at 20% higher output
Оптика:
9.7
7.9
Haze (%)
Gloss (‰) 71 66
Competitive mPE formulation
High Performance
formulation
Жесткость:
Secant Modulus
Dart impact
Base formulation
Competitive
gas phase
metallocene
formulation

## Slide 16: Наиболее распространенные типы LLDPE
Температура инициации сварки (SIT)
Lower seal temperature - broader processing window
Tougher seal - higher seal integrity
LDPE
LDPE+mLLDPE
mLLDPE

## Slide 17: Предложения mLLDPE СИБУР

## Slide 18: BOCD: Зачем он нужен?
Коммерциализован новейший металлоценовый линейный полиэтилен третьего поколения на основе пост-металлоценового катализатора. Вслед за обычным mLLDPE и появившимся затем у ряда производителей легким в переработке металлоценовым полиэтиленом (Easy Processing mLLDPE) с широким ортогональным распределением молекулярного состава (Broad Orthogonal Composition Distribution - BOCD). Новые марки полиэтилена BOCD предназначены для рукавной и плоскощелевой экструзии пленок. BOCD сочетает в себе высочайшие физико-механические свойства, присущие металлоценовому линейному ПЭ, и легкость в переработке, присущую обычному (Z-N) линейному ПЭ и ПВД. Основные преимущества BOCD перед традиционным (mLLDPE): - прочность (на 60-70% выше, чем у mLLDPE) - легкость в переработке (на 5-10% выше, чем у mLLDPE) - термосвариваемые свойства (на 4-6C ниже, чем у mLLDPE) Благодаря уникальному сочетанию физико-механических свойств и легкости в переработке использование BOCD позволяет производителям пленки существенно сэкономить на расходе сырья и добиться высочайшего качества самых разных видов пленок: упаковочных пленок, прочных пакетов, термоусадочных пленок, стрейч-пленок, пленок стрейч-худ, тепличных пленок, пленок для мульчирования и других.

## Slide 19: BOCD: Зачем он нужен?
BOCD
mLLDPE

## Slide 20: Влияние бимодальных марок полиэтилена на свойства пленок
03

## Slide 21: Бимодальный LLDPE: зачем он нужен (на примере Borshape)
Баланс Жесткость / ударопрочность
Потенциал снижения толщины конструкции на 30% и более (стоимость и экологичность)
Большая легкость и технологичность при переработке
Надежность самой упаковки (меньше брака)
Возможность использования в смеси с более дешевым сырьем
Потенциал упрощения конструкции (sustainability / вторичная переработка), при обеспечении прочности, стойкость к удару, sealability и hot-tack
Решение СИБУР на рынке
Borealis
Advanced Polyolefins
СИБУР
Бимодальные
СИБУР Ноу-Хау
Advanced Polyolefins

## Slide 22: Бимодальный LLDPE: зачем он нужен (на примере Borshape)

## Slide 23: Бимодальный LLDPE: решение СИБУР - LL 03320 FE
СРАВНЕНИЕ БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ (ПЛЕНКИ) 40 мкм)
Chart: 
| Предел прочности при разрыве MD | Предел прочности при разрыве TD | Прочность на разрыв по Эльмендорфу MD | Прочность на разрыв по Эльмендорфу TD | Мутность | Ударная прочность
LL 03320 FE | 2.9 | 3 | 3 | 2.4 | 1.5 | 2.6
LL 09200 FE | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.4
Chart: 
| Плотность, г/см³ | ПТР при 2,16 кг, г/10мин | Температура плавления, 0С | Гели
LL 03320 FE | 3 | 2.5 | 3 | 3
LL 09200 FE | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.3
Свойства измерены для пленок толщиной 40 мкм, L/D 30, матрица 60 x1,2 mm, BUR=2,7:1, FLH=2DD
Высокий предел прочности при разрыве
Отличные оптические свойства
Преимущества в применениях, где важна видимость запакованного груза/продукта
Улучшенные сварные свойства
Широкое температурное окно сварки
Возможное снижение толщины пленки

## Slide 24: ПолиЛаб. Идеи в проработке с учетом сегодняшних реалий
Управление LCB рецептурами, а не в синтезе
Улучшение оптики и минимизация гелей рецептурами
Оптимизация перерабатываемости (выбор альтернативных процессинговых добавок)
Взаимодействие с ключевыми партнерами в плане импортозамещения, совместная разработка альтернативных конструкций
Рециклируемость (лучшее сохранение свойств при многократке) - sustainability
Дальнейшее развитие компаундных решений (mLLDPE / POE / POP пока можно импортировать из дружественных регионов)

## Slide 25: Решения СИБУР по импортозамещению в сегменте ГУ
04

## Slide 26: Замена многокомпонентных решений для упаковки продуктов питания – вызов и возможность
Замена импортных марок mLLDPE, HDPE и LDPE для производства плёнки для термоламинации.
Подобрана рецептура на основе F2010M, HD03580SB, LD08220FE и LL09200FE – замена 100%.
Замена импортных марок LDPE и mLLDPE для производства асептической упаковки методом экструзионной ламинации.
Разработано и внедрено рецептурное решение на основе смеси марок LL30200FE и LA2175.
Поиск альтернативных марок EVOH, а также возможность замены EVOH на PA.
Тестирование структуры с увеличенной толщиной PA для сравнения барьера по кислороду на основе EVOH.
Прямое замещение
Комбинированное решение
Критичное направление

## Slide 27: Подписывайтесь на новости СИБУР ПолиЛаб в социальных сетях
https://vk.com/sibur_polylab
https://t.me/siburpolylab
Екимов Александр
главный эксперт
СИБУР ПолиЛаб
ekimovai@sibur.ru
Матвеев Никита
Эксперт
СИБУР ПолиЛаб
matveevnia@sibur.ru