## Slide 1: ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ТРУБНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
Докладчики:
Екимов Александр Иванович,
Зуев Константин Владиславович
Группа переработки и развития продуктов
СИБУР ПолиЛаб

## Slide 2: Содержание
Часть 1:
Молекулярное строение полиэтилена
Отличия молекулярной структуры трубного ПЭ от марок общего назначения
Преимущества бимодальных марок
Часть 2:
Деструкция ПЭ при повторной переработке
Типовые проблемы вторичного сырья
Описание изменений в структуре под действием негативных факторов
Часть 3:
Влияние температурных режимов на свойства труб
Влияние нарушений технологии переработки на свойства труб

## Slide 3: Трубы в древности
Первые трубы: в IV тыс. до н. э. Развитие древних цивилизаций потребовало современных средств транспортировки питьевой и технической воды из рек для обслуживания наиболее густонаселённых территорий, а также сбора дождевой воды и водоотведения.
Материалы: обработанные стволы бамбука (Китай); , с освоением керамики – гончарные трубы из обожжённой формованной глины. По мере развития металлургии возрастала роль металлических труб, имеющих перед деревянными и гончарными изделиями ряд технико-эксплуатационных преимуществ, прежде всего продолжительность срока эксплуатации и меньшие габариты. Древний Египет – медь (2500 г. до н. э.). Вавилон, Древний Рим – свинец.
Notes: https://metalspace.ru/history-metallurgy/tom1/pipe/56-drevnejshie-truboprovody.html
Текст подсократить

## Slide 4: Содержание
Часть 1:
Молекулярное строение полиэтилена
Отличия молекулярной структуры трубного ПЭ от марок общего назначения
Преимущества бимодальных марок
Часть 2:
Деструкция ПЭ при повторной переработке
Типовые проблемы вторичного сырья
Описание изменений в структуре под действием негативных факторов
Часть 3:
Влияние температурных режимов на свойства труб
Влияние нарушений технологии переработки на свойства труб

## Slide 5: 3 типа полиэтилена
ДЦР (длинноцепочечное разветвление) 1000-10000
углеродов
Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) - чистый ПЭ
Линейный полиэтилен низкой плотности - сополимер
Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) - гомополимер или в большинстве случаев сополимер
ПЭНП
Плотность = 915-935 кг/м3
ПЭВП
Плотность = 940-965 кг/м3
ЛПЭНП
Плотность = 900-939 кг/м3
0-6 КЦР/1000
углеродов
или
~ 1 % по весу для сомономера C6
~20 КЦР (короткоцепочечное разветвление)/1000
углеродов
или
~ 10 % по весу для сомономера C6
Notes: ДЦР (длинноцепочечное разветвление)

## Slide 6: Содержание
Молекулярное строение полиэтилена
Отличия молекулярной структуры трубного ПЭ от марок общего назначения
Преимущества бимодальных марок
Требования к трубам:
Высокая длительная гидростатическая прочность
Высокая стойкость к распространению трещин
Хорошая перерабатываемость, качество поверхности
Прочность расплава (в особенности для ТБД)

## Slide 7: Молекулярная структура трубного ПЭВП
Комплексная структура:
  Распределение сомономера (короткоцепные ответвления SCB (бутен, гексен, октен…)
  Длинноцепные ответвления (LCB)
7

## Slide 8: ПЭВП - различные типы продуктов
На различных рынках требуются различные продукты ПЭВП
  ПЭВП = 45 % Cr + 35 % бимодальный катализатор Циглера + 20 % мономодальный катализатор Циглера
Циглер
моно
Бимодальный
Хром
моно
Бимодальн. – Mw/Mn ~ 20
Узкое - Mw/Mn ~ 3
Широкое - Mw/Mn ~ 10
молекулярная масса (Дальтоны)
пеннивейт/дlogМ

## Slide 9: Основные виды трубных ПЭ высокой плотности. ПЭ80 или ПЭ100?
ПЭ100 (Бимодальный) и ПЭ80 (мономодальный)
Стойкость к внутреннему давлению
Длительная гидростатическая прочность
Стойкость к надрезам
Ударная прочность
Источник: INEOS

## Slide 10: Молекулярная архитектура ПЭ-100.
Области управления основными свойствами бимодального ПЭ.
Низкая ударо-проч-ность, летучие
Перераба-тываемость, жесткость
Стойкость к растрескиванию
и ползучести
Механическая прочность
Прочность расплава при экструзии
Молекулярная масса (длина полимерной цепи)
Сомономер

## Slide 11: Преимущества бимодальных марок. Кривые длительной гидростатической прочности ПЭ80 (мономодальный) и ПЭ100) бимодальный)

## Slide 12: Молекулярная архитектура трубного ПЭ-100.
Области управления основными свойствами бимодального ПЭ.
Низкая ударо-проч-ность, летучие
Перераба-тываемость, жесткость
Стойкость к растрескиванию
и ползучести
Механическая прочность
Прочность расплава при экструзии
Молекулярная масса (длина полимерной цепи)
Сомономер
ПЭ100RC

## Slide 13: Молекулярная архитектура трубного ПЭ-100.
Области управления основными свойствами бимодального ПЭ.
Низкая ударо-проч-ность, летучие
Перераба-тываемость, жесткость
Стойкость к растрескиванию
и ползучести
Механическая прочность
Прочность расплава при экструзии
Молекулярная масса (длина полимерной цепи)
Сомономер
ПЭ100
LS

## Slide 14: Молекулярная архитектура трубного ПЭ-100.
Скорость сдвига, рад/с
ПЭ2НТ11-9, PE6PP32

## Slide 15: Преимущества бимодальных марок ПЭ Реология расплавов для (перерабатываемость)
  Скорость сдвига
  высокая
  низкая
  мономодальный ПЭ (Cr)
  Вязкость
  бимодальный ПЭ (ZN)
Статистические, разветвленные спирали, очень высокое сопротивление
упорядоченные спирали очень низкое сопротивление
  натяжение
  релаксаци
  релаксаци
  релаксация
Повышенная технологичность
Повышенная прочность расплава
  высокая
  низкая

## Slide 16: Содержание
Молекулярное строение полиэтилена
Отличия молекулярной структуры трубного ПЭ от марок общего назначения
Преимущества бимодальных марок
Требования к трубам:
Высокая длительная гидростатическая прочность: ММР, LCB
Высокая стойкость к распространению трещин: SCB, тип и % сомономера
Хорошая перерабатываемость, качество поверхности: ММР (бимодальность)
Прочность расплава (в особенности для ТБД): ММР (бимодальность)

## Slide 17: Механизм разрушения трубы при гидростатическом напряжении
Стадия I: пластичное разрушение: осевые напряжения локально превышают предел текучести полимера с возникновением пластической деформации;
Стадия II: в основном хрупкое разрушение, вклад вносит термоокислительная деструкция, растрескивание происходит до достижения предела текучести («механическое колено»).
Стадия III: химическая деструкция – конец жизни полимера. Все стабилизаторы израсходованы. Растрескивание уже не зависит от нагрузки. Материал стал хрупким («химическое колено»)
Напряжение в стенке трубы
Время до разрушения

## Slide 18: Сопротивление старению
Сопротивление старению является основной проблемой в областях применения трубной продукции
Преждевременные хрупкие разрушения могут привести к нарушению гарантии срока службы в течение 50 (или 100) лет при номинальном давлении и возникновению претензий
  т.е. материал PE100 действительно имеет класс PE100 при условии, что на кривой экстраполяции длительной прочности не наблюдается “изгибов”
Все ли партии
будут соответствовать
классу PE100?
Охрупчивание
Недопустимо!
Пластическое
разрушение
OK

## Slide 19: Innovene™ S – схема процесса получения бимодального ПЭВП
катализатор
Этилен
растворитель
водород
2 реактора последовательно
Подготовка полуфабриката
Этилен
Сомономер
водород
Подогреватель суспензии
Сепаратор высокого давления
95% углеводорода возвращается в цикл
В экструдер
Рекуперация растворителя
FL
азот

## Slide 20: Одним из значимых параметров входного контроля сырья, является содержание летучих веществ.
Chart: Массовая доля летучих веществ по ГОСТ 26359, ppm
PE HD03594 PE | 350
ПЭ 100 образец 1 | 500
ПЭ 100 образец 2 | 800
ПЭ 100 образец 3 | 620
Технология, используемая для производства PE HD 03490 PE и PE HD 03594 PE, и применение специальных марок технического углерода (P-type) вкупе с узлом органолептики позволяет производить материал, полностью соответствующий требованиям нормативной документации, позволяющий оптимизировать время сушки при соблюдении условий хранения, и, как следствие являющийся более выгодным как с точки снижения энергозатрат, так и с точки зрения планирования производства.

## Slide 21: История и классификация сырья для ПЭ-труб
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
2010-2020-е …
Свойства материала
ПЭНП
(PE32, PE40)
На рынке уже нет
ПЭВП
(PE63)
Cr
ПЭСП (PE80)
ПЭВП (мономодальный PE80)
Cr
ПЭСП (бимодальный PE80)
ПЭВП (бимодальный PE80, PE100
ZN
PE100
HD03594 PE (ZN), ПЭ2НТ11-9 (металлоцен)
ПЭВП
(PE100 LS)
Марка ЗСНХ:
HD02604 PE
(ZN)
PE100 RC
Марка ЗСНХ:
HD03594 RC
(ZN)
PE 125…..
Классификация | MRS (50 лет, 20 ˚С), МПа | PN (вода, +20 С), бар Труба SDR11 | МОР (газ, при 20С), МПа (бар) Труба SDR11
PE-63 | 6,3 | 10 | Не применяется для газа
PE-80 | 8 | 12,5 | 0,6 (6)
PE-100 | 10 | 16 | 1,2 (12)
PE112
(ограни-ченно)

## Slide 22: Основные свойства напорных труб из ПЭ100, преимущества технологии INEOS
Innovene™ S PE100
Риск растрескивания
практически устранен.
Innovene™ S PE100
более, чем в 10 раз
превышают требования ISO
Стойкость к внутреннему давлению - Базис для классификации PE100
Стойкость к надрезам
Ударная прочность (RCP)
Стандарты ISO
1 поколение PE100
2 поколение PE100
Источник: INEOS
20.12.2022
Ключевой показатель для газовых труб!
Notes: Добавить MRS Ineos

## Slide 23: Содержание
Молекулярное строение полиэтилена
Отличия молекулярной структуры трубного ПЭ от марок общего назначения
Преимущества бимодальных марок
Требования к трубам:
Высокая длительная гидростатическая прочность: ММР, LCB
Высокая стойкость к распространению трещин: SCB, тип и % сомономера
Хорошая перерабатываемость, качество поверхности: ММР (бимодальность)
Прочность расплава (в особенности для ТБД): ММР (бимодальность)
Применимость выдувных марок (273-83, HD10530) для труб: только ПЭ-63, ненапорное применение.

## Slide 24: Часть вторая: влияние вторичного сырья в производстве труб.

## Slide 25: Вторичное сырье – что это?
Материал,
прошедший переработку
Возвратные (производственные) отходы
Вторичное сырье
Post-industrial,
Post-commercial
Post-consumer

## Slide 26: Чем вторичный полимер хуже первичного?
Механизм сшивки макромолекул
Механизм обрыва макромолекул

## Slide 27: Как изменяется структура полимера?
первичный PE100
смесь первичного PE100 (80%) и собственного переработанного материала
собственный переработанный материал
вторичный ПЭ

## Slide 28: Что еще?
Остаточные загрязнения
Дерево
Земля
Металл
Пластик
Бумага

## Slide 29: Что еще?
Остаточные загрязнения
Концентраторы напряжений
Пористость (летучие)
Пористость (кавитация)
температура
ориентация

## Slide 30: Часть третья: Факторы, влияющие на свойства труб.

## Slide 31: Ориентация полимеров в процессе формования

## Slide 32: Разница между оснастками PP-R и HDPE
Запилить таблицу сравнения размеров
Оснастки, предназначенные для производства труб из различных полимеров, имеют значительные отличия. Особенно это заметно по соотношению сечения канала к его длине.
Трубы, получаемые с использованием неподходящей оснастки, будут иметь значительные отличия в прочностных характеристиках.

## Slide 33: Разница между оснастками PP-R и HDPE
Chart: свойства при растяжении
| предел текучести при растяжении | процент удлинения до обрыва | предел прочности при разрыве (упрочнение)
110/10 оснастка HDPE | 24.3 | 6.6 | 28.3
110/10 оснастка PP-R | 24.6 | 5.26 | 16.1
Для иллюстрации эффекта снижения прочности, были произведены трубы с некорректно подобранной оснасткой – предназначенной для производства труб из полипропилена:
1) 110/11 полученные на оснастке предназначенной для HDPE
2) 110/11 полученные на оснастке предназначенной для PP-R
Полученные образцы были испытаны на удлинение, образцы полученные с нарушением технологии показали значительное снижение прочностных характеристик.
Все трубы были изготовлены из материала PE HD 03594 PE, на сопоставимых режимах переработки.

## Slide 34: Вытягивание труб

## Slide 35: Вытягивание труб Для иллюстрации негативного эффекта, были произведены трубы: 1) D32 SDR11 без нарушения технологии 2) D32 SDR11, полученная на оснастке для трубы D110 Все трубы были изготовлены из материала PE HD 03594 PE на сопоставимых режимах переработки
Chart: Изменение длины после прогрева
труба 32/11 полученная на оснастке 110 | 0.0186
труба 32/11 полученная без нарушения технологии | 0.0127
Chart: Стойкость к внутреннему давлению (4.4 МПа/95 оС)
труба 32/11 полученная на оснастке 110 | 205
труба 32/11 полученная без нарушения технологии | 393

## Slide 36: Вытягивание труб

## Slide 37: Одним из способов решения данной проблемы могут стать новейшие технические разработки в области экструзии труб.
Например, технология QuickSwitch от компании KraussMaffei позволяет изменять диаметр и SDR производимых труб без остановки производства.
https://www.kraussmaffei.com/ru/products/tekhnologiia-quickswitch

## Slide 38: «Альтернативные» технологии получения труб

## Slide 39: Недостаточная гомогенизация пигмента в трубе

## Slide 40: Особенности формирования негомогенной структуры расплава
https://doi.org/10.1007/s40194-020-00948-6

## Slide 41: Влияние недостаточной гомогенизации на качество сварных соединений
№ образца | Материал | Производительность, кг/ч
1 | Саженаполненный ПЭ100 | 115
2 | Натуральный PE100 + КТУ | 115
3 | Натуральный PE100 + КТУ | 95
4 | Натуральный PE100 + КТУ | 70
5 | Натуральный PE100 + КТУ | 115
Изделие – трубы D110, толщина стенки – 22 мм. Срезы с торцов трубы толщиной 250 мкм
https://doi.org/10.1007/s40194-020-00948-6

## Slide 42: Влияние недостаточной гомогенизации на качество сварных соединений
WIS 4-32-08 states that energy to break per cross-sectional area values above 300 kJ/m2 are expected to be satisfactory
№ образца | Материал | Производительность, кг/ч
1 | Саженаполненный ПЭ100 | 115
2 | Натуральный PE100 + КТУ | 115
3 | Натуральный PE100 + КТУ | 95
4 | Натуральный PE100 + КТУ | 70
5 | Натуральный PE100 + КТУ | 115

## Slide 43: WIS 4-32-08 – Water industry standard «Specification for the fusion jointing of polyethylene pressure pipeline systems using PE80 and PE100 materials»

## Slide 44
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
siburpolylab