## Slide 1: Методы испытаний труб и трубных марок полимеров
Докладчик:
Щапова Елена Александровна
Главный эксперт
Испытательный центр
СИБУР ПолиЛаб

## Slide 2
геометрические размеры труб
стойкость к внутреннему гидростатическому давлению
стойкость к медленному распространению трещин
стойкость к быстрому распространению трещин
ударная прочность (2 метода)
герметичность соединений при пониженном давлении
изменение длины труб после прогрева
изменение внешнего вида литьевых деталей после прогрева
термостабильность (на образцах в виде труб)
Испытания на образцах
в виде труб
термостабильность
массовая доля летучих веществ и воды
массовая доля технического углерода
распределение технического углерода
Физико-химические методы исследования
показатель текучести расплава
плотность
ударная вязкость по Шарпи
относительное удлинение при разрыве
предел текучести при растяжении
стойкость к растяжению сварного стыкового соединения
кольцевая жесткость, гибкость и стойкость к расслоению
Базовые испытания
Испытания полимерных труб
Исследовательские возможности СИБУР ПолиЛаб

## Slide 3: Физико-химические методы исследования

## Slide 4: Термостабильность. Оценка работы системы стабилизации материала по OIT. ISO 11357-6, ASTM D3895, ГОСТ Р 56756, ГОСТ 32415, ГОСТ 18599
Основные этапы испытания:
Нагрев в атмосфере азота до заданной температуры в инертной среде для препятствия начала процесса окисления и деструкции.
Достижение равновесного состояния образца.
Замена инертной атмосферы на кислород и выдержка при постоянной температуре до тех пор, пока реакция окисления не отобразится на термической кривой.
OIT
OIT (индукционный период окисления или время окислительной индукции) – время, в течение которого система стабилизации препятствует окислению полимерного материала и началу его деструкции.
По величине OIT можно оценить уровень стабилизации (антиоксиданты фенольного типа) материала и однородность распределения. При недостаточном количестве антиоксидантов (сниженный OIT) возможно преждевременное разрушение труб в ходе их эксплуатации.

## Slide 5
Сущность метода:
Определение потери массы испытуемого материала после сушки при (105±2) °С. Стандарт распространяется на полиэтилен низкого и высокого давления, а также на композиции на его основе.
Проведение испытаний:
Образец, в виде гранул или порошка, помещают в высушенный и охлажденный стаканчик взвешивают с той же погрешностью и сушат при температуре (105±2)°С в течение 2 ч (ГОСТ 26359) либо 65 мин (ÖNORM EN 12099), если в стандарте на материал нет иных указаний. Затем стаканчик с навеской охлаждают в эксикаторе в течение 1 ч до температуры (23±2)°С и взвешивают.
Обработка результатов:
За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных испытаний
Массовая доля летучих веществ (X), % (ppm по DIN EN 12099)
m – масса стаканчика с навеской до сушки, г;
m1 – масса стаканчика с навеской после сушки, г;
m2 – масса пустого стаканчика, г.
Ограничение по количеству летучих для трубных марок ПЭ – 0,035 % (350 ppm). При превышении показателя возможны дефекты при производстве труб в виде пузырей и пор, шероховатости стенки трубы, запах, плохая свариваемость.
Массовая доля летучих веществ. ГОСТ 26359, ÖNORM EN 12099

## Slide 6
Нормирование параметра:
ГОСТ 16338 Тип I-II
ГОСТ Р ИСО 18553, ISO 18553: Тип – (A1, A2, A3 или B), Класс: <3.
Плохое распределение: снижение прочностных свойств, снижение свариваемости труб и пленок, низкая светостойкость или плохой внешний вид изделий.
Тип I
Тип II
Оценка степени распределения пигмента или технического углерода: класс и тип распределения. ГОСТ 16338 п.5.18, ГОСТ Р ИСО 18553, ISO 18553
A3
В
A1
A2

## Slide 7: Базовые физико-механические испытания

## Slide 8
Описание
Определение массы материала, экструдированного из прибора в течение 10 минут при заданных условиях температуры и давления.
Применение
Контроль качества продукции
Паспортизация продукции
Выбор способа переработки полимеров
Классификация различных марок термопластов
Контроль стабильности процессов
Оценка термостабильности полимеров
Косвенная оценка ММ и ММР
Исследовательские работы
Образцы
гранулы
порошок
пленки
ленты
ПТР(T,P) = [г/10 мин]
Оборудование
Полимер | Температура | Вес
ПП | 230 0С | 2,16
ПЭ | 190 0С | 2,16
 | 190 0С | 5,00
 | 190 0С | 21,6
Определение показателя текучести расплава полимера.
ГОСТ 11645, ISO 1133, ASTM D 1238
Новый ГОСТ!!!

## Slide 9
Описание
Данный метод основан на законе Архимеда. Сравниваются массы одинаковых объемов испытуемого вещества и жидкости известной плотности.
Применение
Контроль качества продукции
Паспортизация продукции
Классификация различных марок термопластов
Косвенная оценка ММ
Исследовательские работы
Плотность образца ρt = ∙ρжид,
М1 – масса образца в воздухе, г;
М – масса жидкости известной плотности, объем которой равен объему образца:
M = M1 – (M2 – M3),
где М2 – масса образца с подвеской в жидкости, г;
М3 – масса подвески в жидкости, г
ρжид – плотность жидкости, г/см3
Типичные плотности некоторых полимеров
ПЭ 0.860 – 0.965 г/см3
ПП 0.895 – 0.905 г/см3
ПА 1.00 – 1.15 г/см3
ПВХ 1.2 – 1.4 г/см3
Определение плотности гидростатическим взвешиванием.
ГОСТ 15139, ISO 1183-1, ASTM D 792

## Slide 10
Сущность метода
Основан на сравнении глубин погружения испытуемого образца и эталонов плотности в колонне с раствором меняющейся по высоте плотности.
Проведение испытания
Стеклянная колонна заполняется двумя жидкостями с разными плотностями, при этом плотность смеси изменяется по линейному закону (от наименьшей в верхней части до наибольшей в нижней). Калибровочные стеклянные поплавки с точно известными плотностями вводятся в колонну и погружаются до того момента, пока их плотность не совпадет с плотностью раствора.
Тестовый образец вводится в колонну. После достижения образцом равновесия линейный датчик положения измеряет положение образца и поплавков в колонне.
колонна с градиентом
плотностей
ПЭНП
ПЭВП
гомоПП
сополимер ПП
откалиброванные
образцы (поплавки)
контроль температуры
Определение плотности методом градиентной колонны
ГОСТ 15139, ISO 1183-2, ASTM D 1505

## Slide 11: Определение ударной вязкости по Шарпи образцов из труб. ГОСТ 32415, ГОСТ 32414, ISO 9854-1,2
11
11
11
Сущность метода
Испытание заключается в определении сопротивления образца, лежащего на двух опорах, удару маятника, наносимому по центру образца.
Маятниковый копер
Запас энергии маятника – 15 Джоулей
Образцы труб – диаметром до 25 мм
Образцы, вырезанные из труб, диаметром от 25 мм
Внешняя сторона трубы – к маятнику!
Толщина образца=толщина стенки трубы!

## Slide 12: Определение свойств при растяжении образцов из труб. ГОСТ 11262, 32415, 32414, 53652-1,3, 18599, ISO 6259-1,3
12
12
Проведение испытания
Испытуемый образец зажимают с помощью специальных захватов и растягивают с постоянной скоростью. В процессе испытания регистрируют приложенное усилие и деформацию образца.
Сущность метода
Испытание на растяжение - оценка способности материала противостоять действию приложенных нагрузок и возможность растягиваться до разрушения.
12

## Slide 13: Определение свойств при растяжении сварного шва труб. ГОСТ 11262, 32415, 54475, 58121-1,2, 18599, ISO 13953, 4437-1,2
13
13
13
ХОРОШО:
Пластичное разрушение по шву
Разрушение вне шва
Образец не разрушился
ПЛОХО:
Хрупкое разрушение по шву

## Slide 14: Испытания готовых изделий

## Slide 15: Определение геометрических размеров труб. Толщина стенки, диаметр и овальность трубы. ГОСТ ИСО 3126, ISO 3126
Определение толщины и овальности трубы
Измеряют максимальную, минимальную или среднюю толщину стенки трубы, мм
Наружный диаметр трубы измеряют ной рулеткой, либо штангенциркулем, мм
Овальность – разница между максимальным и минимальным диаметрами, мм

## Slide 16: Определение изменения длины труб после прогрева. ГОСТ 27078, ISO 2505
Метод позволяет оценить степень изменения длины после выдерживания образца трубы в термошкафу при определенной температуре в течение заданного времени. Отмеченную на отрезке трубы длину измеряют в одинаковых условиях до и после нагрева. Это позволяет грамотно сконструировать компенсационные петли при монтаже трубопровода

## Slide 17: Определение стойкости труб к внутреннему давлению ГОСТ ISO 1167-1,2,4, ISO 1167-1,2
Как проводятся испытания
Подготовленные образцы труб заполняют водой, подключают к системе обеспечения давлением и помещают в испытательную ванну или испытательный шкаф, в зависимости от выбранной среды. Испытание прекращают по достижении заданного времени, либо до разрушения или протечки образца.
Результат - время до разрушения или наличия протечки, ч и характер разрушения (пластический, хрупкий, другой)
Подготовленные к испытаниям трубы

## Slide 18: Типы разрушений образцов после испытания внутренним давлением
Пластическое
Хрупкое

## Slide 19
Оборудование ПолиЛаб для испытания внутренним давлением
Тестеры давления
Испытательные ванны

## Slide 20
Определение MRS (длительной гидростатической прочности).
ГОСТ 54866, ISO 9080
Классифи- кация | MRS (50 лет, 20 ˚С), МПа | Длительная прочность, МПа | Срок эксплуатации, лет
PE-80 | 8 | 8,0-9,99 | 50
PE-100 | 10 | 10,0-11,99 | 50
PE-100RC | 10 | 10,0-11,99 | 100
Время до разрушения
Стадия I: пластичное разрушение: осевые напряжения локально превышают предел текучести полимера с возникновением пластической деформации;
Стадия II: в основном хрупкое разрушение, вклад вносит термоокислительная деструкция, растрескивание происходит до достижения предела текучести («механическое колено»).
Стадия III: химическая деструкция – конец жизни полимера. Все стабилизаторы израсходованы. Растрескивание уже не зависит от нагрузки. Материал стал хрупким («химическое колено»)

## Slide 21
Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ)
ГОСТ 58121.1, Приложение ДГ, ISO 13479
Время до наступления разрушения, ч
Разрушающее давление, МПа
A
A
Разрез А-А
Только для труб с толщиной стенки > 5 мм!!!

## Slide 22
Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ)
ГОСТ 58121.1, Приложение ДГ, ISO 13479
Время до наступления разрушения, ч
Разрушающее давление, МПа
A
A
Разрез А-А
Только для труб с толщиной стенки > 5 мм!!!
Новый ISO!!!

## Slide 23
МРТ. Третья редакция ISO 13479-2022. Что новенького??
опубликован
03.06.2022
Добавлены 3 новых приложения!
Приложение C (справочное) - в случае преждевременного отказа добавлены альтернативные значения испытательного давления и времени тестирования для PE 80 и PE 100, позволяющие проводить повторные испытания при более низком давлении в течение более длительного времени
Приложение D (обязательное) - добавлен ускоренный метод тестирования с использованием раствора детергента (ПАВ) для полиэтилена марки ПЭ 100 RC
Приложение E (обязательное) - добавлен метод определения максимального радиуса надреза
Рисунок— Формула детергента нонилфенола этоксилата (CAS № 9016-45-9)
Arkopal N100

## Slide 24
Определение радиуса надреза под микроскопом
D=179 мкм
R=89,5 мкм
По требованию стандарта - R≤100 мкм
Контроль радиуса надреза
Порядок действий:
Отрезают кольцо от трубы шириной около 20 мм
Вырезают сегменты минимум 10 мм размера по окружности с каждого надреза
Делают тонкий срез на микротоме с каждого кусочка
Измеряют радиус под микроскопом

## Slide 25
Определение радиуса надреза под микроскопом
D=179 мкм
R=89,5 мкм
По требованию стандарта - R≤100 мкм
Контроль радиуса надреза
Порядок действий:
Отрезают кольцо от трубы шириной около 20 мм
Вырезают сегменты минимум 10 мм размера по окружности с каждого надреза
Делают тонкий срез на микротоме с каждого кусочка
Измеряют радиус под микроскопом
Скоро!
Встречайте!!
Новый ГОСТ!!!

## Slide 26
Стойкость к быстрому распространению трещин (БРТ)
ГОСТ 58121.1, Приложение ДВ, ISO 13477
Сущность метода:
В трубе, нагруженной постоянным внутренним давлением, исследуется длина самопроизвольного распространения трещины, искусственно инициированной бойком определенных параметров. Метод позволяет оценить прочность труб при высоких скоростях деформации и низких температурах на расстояние менее чем 4,7 номинальных диаметра, то следующее испытание проводят при повышенном давлении.
Определяемый параметр:
Критическое давление, МПа

## Slide 27
Падение бойка
Образцы после испытания
Стойкость к быстрому распространению трещин (БРТ)
ГОСТ 58121.1, Приложение ДВ, ISO 13477

## Slide 28
Стойкость к быстрому распространению трещин. Обработка результатов
Измерение длины трещины
Chart: Зависимость отношения длины трещины к номинальному диаметру (d/l) к давлению в образце (P)
| 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4
P | 0.68 | 3.56 | 3.76 | 5.2 | 2.28
За критическое давление принимают значение давления, предшествующее значению давления, при котором произошло распространение трещины на расстояние, превышающее 4,7·Dn, выраженное в Мегапаскалях
Стойкость к быстрому распространению трещин определяется на трубах, предназначенных для транспортировки газообразных сред!

## Slide 29: Определение ударной прочности труб методом свободнопадающего груза. ISO 11173, ГОСТ 32414
Ступенчатый метод
Испытание ступенчатым методом проводят до того момента, при котором
минимальное количество разрушенных и неразрушенных образцов равно 20
Определяют H50 – высоту падения бойка заданной массы, при которой наблюдается разрушение 50% изделий, м
Ступенчатый метод
EN 1411
давно заменен на ISO 11173!!!

## Slide 30: Определение ударной прочности труб методом свободнопадающего груза. ГОСТ 32415, 32414, 54475 и другие
Метод испытания по окружности
TIR – отношение количества разрушений образца к общему количеству проведённых испытаний.
Категория A, B, C в зависимости от TIR
Метод испытания по окружности
Не применяется для образцов с толстой стенкой!!

## Slide 31: Определение герметичности соединений. ГОСТ 32415, 54475
Сущность метода:
Образец соединения труб, выполненный с использованием герметизирующего уплотнительного кольца, подвергают испытанию при заданном отклонении, отрицательном давлении воздуха и, затем, положительном давлении жидкости
Определяемый параметр:
Угол отклонения соединения, φ˚
Изменение отрицательного давления воздуха и положительного давления жидкости (герметичность) за определенное время, %
Для ненапорных канализационных труб

## Slide 32: Определение кольцевой жесткости, кольцевой гибкости и стойкости к расслоению труб. ГОСТ 54475, 18599, 58121.2, ISO 9969
Сущность методов
Кольцевая жесткость:
Отрезок трубы подвергают сжимающему действию, силой, приложенной по вертикальной оси, между двумя параллельными опорами до момента наступления 3% деформации.
Кольцевая гибкость:
Сжимают образец с постоянной скоростью до достижения 30%-ной деформации среднего наружного диаметра.
Стойкость к расслоению: целостность структуры стенки трубы после воздействия деформации, определяют путем сравнения начальной и конечной кольцевой жесткости после 30%-ной деформации сжатия образца трубы.

## Slide 33: Стойкость к растрескиванию под напряжением под действием окружающей среды. Испытание на ползучесть с полным надрезом. ISO 16770 надрезом ISO 16770
Сущность метода:
Из пластины или трубы изготавливают образец квадратного сечения, наносят надрезы с каждой стороны и подвергают воздействию разрывной нагрузки в водном растворе ПАВ при температуре 80˚С или 95˚С
Определяемый параметр:
Время до разрушения образца, ч
Разрушающая нагрузка (механическое напряжение)
ПАВ нонилфенола этоксилата
(CAS № 9016-45-9)
Arkopal N100
Dehyton ® PL
ПАВ лаурамина оксид
(CAS № 85408-49-7)
Устройство для надреза с регулируемой скоростью!

## Slide 34: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425
Пункт Перечня к Постановлению от 23 декабря 2021 года N 2425 | Документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции | Пункт документа | Описание требования | Методики подтверждения | Возможности ИЦ ПолиЛаб | 
 |  |  |  |  | Техническая возможность | Область аккредитации
5.1. Трубы полиэтиленовые напорные (для холодного водоснабжения и напорной канализации) | ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" |  |  |  |  | 
 |  | п 4.1 | Размеры труб (толщина стенки, ср. наружный диаметр, овальность) | ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 5.1 | Значение MRS | ГОСТ ISO 12162 ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 ГОСТ 54866 | + | +
 |  | 5.1а | Санитарно-эпидемиологические и гигиеническим требования | - | - | -
 |  | п. 5.2 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599, п.8.2 | + | +
 |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.3 | + | +
 |  |  | Изменение длины после прогрева | ГОСТ 27078 | + | +
 |  |  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  | п. 5.3 | Маркировка | ГОСТ 18599 п.8.2 | + | +
 |  | п. В.2.2.2 | Стойкость к расслоению | ГОСТ 18599 Приложение В.2.4 | + | +
 |  | п. В.2.3 | Маркировка (количество слоев) | ГОСТ 18599 п.8.2 | + | +
 |  | п. В.3.3 | Маркировка (указание данных, однозначно отличающих функционально эту трубу при эксплуатации от трубы без защитной оболочки) | ГОСТ 18599 п.8.2 | + | +
 |  | показатель 6 таблицы Г.1 | Массовая доля технического углерода (сажи) | ГОСТ 26311 | - | -

## Slide 35
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425
5.5 Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива | ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) "Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Трубы" |  |  |  |  | 
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.3.2.1 табл. 1 (позиция 1) | Плотность композиции | ГОСТ 15139 | + | +
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.3.2.1 табл. 1 (позиция 6) | Содержиние воды | ГОСТ 14870 | + | +
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.3.2.1 табл. 1 (позиция 8) | Распределение технического углерода (сажи) | ГОСТ Р ИСО 18553 | + | +
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.3.2.1 табл. 1 (позиция 9) | Распределение пигмента | ГОСТ Р ИСО 18553 | + | +
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.2.3.2 табл. 2 (позиция 2) | Погодостойкость | ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДА | - | -
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.2.3.2 табл. 2 (позиция 3) | Расслоение электросварного соединения (d/110 SDR 11) | ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДБ | - | -
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.3 | Стойкость сварного стыкового соединения (Свариваемость) | ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДД | + | +
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.4 | Классификация (MRS) | ГОСТ ISO 12162 | + | +
 |  | ГОСТ Р 58121.1 п. 6.6 | Коэффициент запаса прочности и расчетное напряжение | ГОСТ ISO 12162 | + | +
 |  | п. 5.1 | Внешний вид | ГОСТ 58121.2 п.5.1 | + | +
 |  | п. 5.2 | Цвет | ГОСТ 58121.2 п.5.2 | + | +
 |  | п. 6.2 | Размеры труб (ср. наружный диаметр, овальность) | ГОСТ ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 6.3 | Размеры труб (толщина стенки) | ГОСТ ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 7.2 табл. 4 раздела 7 | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.3 | + | +
 |  |  | Стойкость к МРТ | ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДГ | + | +
 |  |  | Стойкость к БРТ | ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДВ | + | +
 |  | п. 8.2 табл. 6 раздела 8 | Термостабильность (время окислительной индукции) | ГОСТ Р 56756 | + | +
 |  |  | ПТР | ГОСТ 11645 | + | +
 |  |  | Продольная усадка после прогрева | ГОСТ 27078 | + | +
 |  | п. 10.2 табл.7 раздела 10 | Маркировка | ГОСТ 58121.2 п.10.2 | + | +
 |  | п. А.7 | Целостность структуры после деформации | ГОСТ Р 54475-2011 п. 8.4 ГОСТ Р 54475-2011 п. 8.5 | + | +
 | ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1-2014) "Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 1. Общие положения" |  |  |  |  | 
 |  | п. 6.2.3.1 табл. 1 (позиция 7) | Доля технического углерода (сажи) | ГОСТ ИСО 26311 | - | -
 |  | п. 6.2.3.2 табл. 2 раздела 6 | Стойкость к газовому конденсату | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  | п. 6.3 табл. 3 раздела 6 | Стойкость сварного стыкового соединения при растяжении | ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДД | + | +
Пункт Перечня к Постановлению от 23 декабря 2021 года N 2425 | Документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции | Пункт документа | Описание требования | Методики подтверждения | Возможности ИЦ ПолиЛаб | 
 |  |  |  |  | Техническая возможность | Область аккредитации

## Slide 36
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425
5.7.4. Трубы напорные полимерные однослойные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT | ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" |  |  |  |  | 
 |  | п. 4.1.1 | Номинальные толщина стенки и наружный диаметр | ГОСТ 32415 п.5.6 ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 4.1.2 | Серия | ГОСТ 32415 п.5.6 | + | +
 |  | п. 4.1.3 | Размеры труб (ср. наружный диаметр, овальность) | ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п.4.1.4 | Размеры труб (толщина стенки) | ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 5.1.1 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 32415 п.8.2 | + | +
 |  | п. 5.1.2 табл. 13 | Стойкость труб к внутреннему давлению | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  | п. 5.1.3 | Термическая стабильность труб при действии внутреннего давления | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  | п. 5.1.4 | Изменение длины после прогрева | ГОСТ 27078 | + | +
 |  | п.5.1.5 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.3 | + | +
 |  | п. 5.1.7 | Ударная прочность по Шарпи | ГОСТ 32415 п.8.14 | + | +
 |  | п. 5.4.1 | Длительная гидростатическая прочность | ГОСТ ИСО 12162 | + | +
 |  | 5.4.2.7 | Значение MRS | ГОСТ ISO 12162 ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 ГОСТ 54866 | + | +
 |  | п. 5.6.1 | Маркировка | ГОСТ 32415 п.5.6 | + | +
5.7.5. Трубы напорные полимерные однослойные из полипропилена | ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" |  |  |  |  | 
 |  | п. 4.1.1 | Номинальные толщина стенки и наружный диаметр | ГОСТ 32415 п.5.6 ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 4.1.2 | Серия | ГОСТ 32415 п.5.6 | + | +
 |  | п. 4.1.3 | Размеры труб (ср. наружный диаметр, овальность) | ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п.4.1.4 | Размеры труб (толщина стенки) | ГОСТ Р ИСО 3126 | + | +
 |  | п. 5.1.1 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 32415 п.8.2 | + | +
 |  | п. 5.1.2 табл. 10 | Стойкость труб к внутреннему давлению | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  | п. 5.1.3 | Термическая стабильность труб при действии внутреннего давления | ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 | + | +
 |  | п. 5.1.4 | Изменение длины после прогрева | ГОСТ 27078 | + | +
 |  | п.5.1.5 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.3 | + | +
 |  | п. 5.1.7 | Ударная прочность по Шарпи | ГОСТ 32415 п.8.14 | + | +
 |  | п. 5.4.1 | Длительная гидростатическая прочность | ГОСТ ИСО 12162 | + | +
 |  | 5.4.2.3 | Значение MRS | ГОСТ ISO 12162 ГОСТ ISO 1167-1 ГОСТ ISO 1167-2 ГОСТ 54866 | + | +
 |  | п. 5.6.1 | Маркировка | ГОСТ 32415 п.5.6 | + | +
Пункт Перечня к Постановлению от 23 декабря 2021 года N 2425 | Документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции | Пункт документа | Описание требования | Методики подтверждения | Возможности ИЦ ПолиЛаб | 
 |  |  |  |  | Техническая возможность | Область аккредитации

## Slide 37: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425
Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6096)….

## Slide 38: Ваши контакты в СИБУР
Щапова
Елена
Александровна
Главный эксперт
Испытательный центр
+7 913 828 57 57
schapovae@sibur.ru

## Slide 39: Подписывайтесь на новости СИБУР ПолиЛаб в социальных сетях
https://vk.com/sibur_polylab
https://t.me/siburpolylab