## Slide 1: Практические рекомендации по организации испытаний полимерных пленок
29 июня 2023
СИБУР ПолиЛаб
Спикеры:
Елена Щапова
Дарья Мелихова

## Slide 2
ПРАВИЛА
Следуем времени
Участвуем в опросах
Когда всё «зависло»
подожди
обнови страницу
перезайди
Посмотри в
записи
Пишем в чате
Выражаем эмоции
Ведущий вернется 

## Slide 3: ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

## Slide 4: Общие правила пробоподготовки образцов пленок
Качественно переданный образец отличает:
Достаточность. Для каждого типа образца свой формат. Далее – подробнее
Удовлетворительный внешний вид.
Представительность. Отбор проб производится из различных участков образца
Сохранность во время доставки в лабораторию.
Четкая и однозначная идентификация (название, направление, сторона испытания)

## Slide 5: ПРОБООТБОР (видео)

## Slide 6: ИСПЫТАНИЯ ПЛЕНОК

## Slide 7: Общие методы испытаний пленок
Толщина и разнотолщинность
Свойства при растяжении
Оптические характеристики
Коэффициент трения
Сварные характеристики
Поверхностное натяжение
Барьерные свойства
Применение
Контроль качества продукции
Паспортизация продукции
Исследовательские работы

## Slide 8: Специальные методы испытаний, характерные для различных типов пленок
Пленки, полученные методом экструзии с раздувом
Ударная прочность
Стойкость к раздиру
Количество гелей и включений
Пленки, полученные методом плоскощелевой экструзии (стретч-пленки, CPP)
Стойкость к проколу
Peel-cling
Упруго-эластичные свойства
Ударная прочность
Количество гелей и включений
Стойкость к раздиру
Биаксиально-ориентированные пленки
Релиз-свойства
Прочность пленок на прокол
Устойчивость к стерилизации

## Slide 9: Дополнительные методы исследований пленок
Блокирующая сила
Устойчивость к деламинации
Адгезионные характеристики
Стекание электростатического заряда
Толщина слоёв
Машина флексографической печати
Определение блокирующей силы

## Slide 10: Определение толщины и разнотолщинности пленок
Сущность метода:
Толщину пленки измеряют механическим сканированием, рассчитывают среднее значение и поперечную разнотолщинность
Стандарты: ГОСТ 17035, ISO 4593, ASTM D6988
Вид и количество
образца:
MD
Вся ширина рулона
Не менее 3 метров*
*Необходимое количество образца зависит от ширины рулона и количества параллельных измерений
Факторы, влияющие на результаты измерений
Чистота, внешний вид образца
Достаточное количество образца
Отсутствие складок, помятостей, провисов на исследуемом участке
Соответствие используемого средства измерения
Важно:
Требования к толщине и разнотолщинности образцов сформулированы в НД на материал
Среднее значение толщины используется для расчета множества показателей (определение свойств при растяжении, раздире)

## Slide 11: Определение толщины и разнотолщинности пленок Весовой метод
Сущность метода:
Толщину пленки определяют гравиметрическим методом, взвешивая определенную площадь образца и рассчитывая ее через плотность
Стандарты: ISO 4591
Вид и количество
образца:
Факторы, влияющие на результаты измерений
Чистота, внешний вид образца
Достаточное количество образца
Важно:
Метод учитывает большее количество слоев материала по сравнению с методом определения толщины механическим сканированием
Необходимо знать плотность полимера
Необходимо учесть межслоевое расстояние
Количество слоев и размер определяются методикой измерения
(например, 16 слоев
размером 250*250 мм в сумме равны площади в 1 м2)

## Slide 12: Вырезание образцов для испытаний
А4
А4
20Х
Вид образца:
MD
TD
Количество листов:
20Х
20Х
Универсальный резак для образцов РТО-1
Важно:
Регулярная замена лезвий для вырезания образов
Осмотр вырезанных образцов на наличие заусенцев и других повреждений

## Slide 13: Свойства при растяжении
Условия испытания:
Тип образца
Ширина
Расчетная и зажимная длина
Скорость испытания
Сущность метода:
Испытуемый образец зажимают с помощью специальных захватов, растягивают с постоянной скоростью, предусмотренной в НТД на материал, и регистрируют необходимые параметры.
Стандарты: ГОСТ 14236, ISO 527-3, ASTM D882, ГОСТ 10354
А4
А4
5Х
Вид образца:
MD
TD
Количество листов:
5Х
5Х

## Slide 14
Стандарт | ГОСТ 14236 | ISO 527-3 | ASTM D882
Модуль упругости | Не определяется | Не определяется | Определяется
Размеры и форма образца | Полоски шириной 10-25 мм Лопатки тип 1, 2 по ГОСТ 11262 | Полоски шириной 10-25 мм Лопатки тип 1, 2 по ISO 527-1 | Полоски шириной 5-25 мм
Скорость испытания | 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 мм/мин | 5; 50; 100; 200; 300; 500 мм/мин | 12,5; 25; 50; 500 мм/мин
Измерение деформации | Измерители удлинения или Изменение расстояния между зажимами | Измерители удлинения | Измерители удлинения или Изменение расстояния между зажимами
Ключевые различия стандартов на растяжение пленок

## Slide 15: Оптические методы анализа пленок
Методы испытаний:
Блеск
Мутность
Светопропускание
Прозрачность
Цветовые характеристики
Наличие гелей и посторонних включений
А4
5Х
Вид образца:
MD
Количество листов:
5Х
5Х
Измерение мутности по ASTM D1003
Измерение блеска по ASTM D2457
Наиболее распространенный угол для пленок – 45 °

## Slide 16: Коэффициент трения пленок
Сущность метода:
Обернутые полимерной пленкой салазки с постоянной скоростью скользят по второму образцу полимера. Отношение силы сопротивления скольжению к массе салазок является коэффициентомтрения (безразмерная величина)
Стандарты: ASTM D1894*, ГОСТ 27492, ISO 8295
Вид и количество
образца:
MD
Вся ширина рулона
Не менее 3 метров
Факторы, влияющие на результаты измерений
Скорость испытания
Условия испытания и кондиционирования
Время с момента изготовления образца
Качество подготовки образца, ориентация
* Стандарт отменён в 2023!!!
Измерение коэффициента трения
Предпочтительный размер образца

## Slide 17: Ключевые различия стандартов на определение коэффициента трения
Стандарт | ГОСТ 27492 | ISO 8295 | ASTM D 1894
Время кондиционирования, ч | 40 ч | 23 ч | 40 ч
Материал салазок | Пористая резина | Войлок | Пористая резина
Материал испытательного столика | Пластмасса Дерево Металл Стекло | Металл | Пластмасса Дерево Металл Стекло
Скорость испытания | (150±30) мм/мин | (100±10) мм/мин (500±10) мм/мин | (150±30) мм/мин

## Slide 18: Сварные характеристики
Условия испытания:
Давление сваривания, бар (кПа)
Температурный диапазон и шаг сваривания, °С
Время сваривания, с
Время начала растяжения образца после сварки – для испытаний горячего шва, с
Направление, сторона сваривания
Сварной шов
Определение прочности предварительно сваренного шва
Стандарт: ASTM F1921
А4
А4
MD
TD
30Х
30Х
30Х
Горячий шов
Испытания швов непосредственно после сваривания
Стандарт: ASTM F88, ASTM F2029
Возможности испытаний:
Определение прочности сварного/горячего шва при заданных условиях сварки
Определение минимальной температуры сваривания (SIT)
Диапазон температуры сваривания

## Slide 19: Определение поверхностной активации пленки
Сущность метода:
Метод основан на свойстве поверхностного натяжения. Специальные чернила с различным заданным значением поверхностного натяжения последовательно наносят на поверхность пленки зигзагообразным движением, затем, в течение двух секунд определяют тип распределения чернил (рис.1)
Стандарт: ASTM D2578
А4
10Х
MD
1
2
3
рис.1
Поверхностное натяжение – это величина, характеризующая когезию жидкости.
Единицей измерения поверхностной энергии является мН/м – миллиньютон на метр
Дин = единица силы равна силе, которая придает ускорение 1cm/sec/sec к массе 1 грамма
Типы поведения чернил при нанесении на плёнку:
1 – активация пленки ниже активации маркера
2 – активация пленки соответствует активации маркера
3 – активация пленки выше активации маркера
Чернила для определения поверхностной активации
Значение неактивированной пленки: 30-32 дин
Минимальное значение: 38 дин
Целевое значение: 40-42 дин
Коронатор лабораторный

## Slide 20: Упруго-прочностные свойства
Условия испытания:
Тип образца
Ширина
Расчетная и зажимная длина
Скорость испытания
Время выдержки
Сущность метода:
Испытуемый образец зажимают с помощью специальных захватов, растягивают с постоянной скоростью до определенного удлинения и оставляют на заданное время, по истечении этого времени регистрируют остаточное усилие. Затем образец возвращают в начальное положение и по истечении заданного времени инициируют повторное растяжение. По завершении испытания регистрируют и рассчитывают необходимые параметры.
Стандарт: ASTM D5459
Заменить фото
А4
А4
MD
TD
10Х
Упругое восстановление – это способность пленки сжиматься после снятия растягивающего усилия. Данное свойство определяет качество удержания груза пленкой. Упругое восстановление измеряется в процентах от первоначальной длины и характеризует степень сжатия растянутого образца.

## Slide 21: Ударная прочность методом свободно падающего бойка
Сущность метода:
В процессе испытания проводят равномерное изменение массы падающего груза, которую уменьшают или увеличивают на одинаковую величину после испытаний каждого образца в зависимости от результата (разрушился образец или не разрушился), наблюдаемого для данного образца. Заполняется таблица и вычисляется средняя масса падающего груза при 50% разрушенных образцов
Стандарт: ASTM D1709, ISO 7765-1
Достаточность:
MD
Вся ширина рулона
Не менее 5 метров
Условия испытания:
Сторона образца, предназначенная для воздействия
При наличии особых требований – место удара

## Slide 22: Определение самоадгезии (Peel-cling)
А4
MD
10Х
        Сущность метода:
        Образец стретч-пленки закрепляют внешней стороной вверх и закрепляют зажимами. Сверху прикладывают полоску пленки шириной 1 дюйм внешней стороной вверх, прикатывают специальным валиком. Закрепляют свободный конец образца в зажим, начинают его отслаивание с постоянной скоростью.
        Фиксируют значение нагрузки в момент отрыва верхней полоски пленки, соответствующей значению угла 20° (cling line).
        Метод позволяет определить способность стретч-плёнки прилипать к предыдущему слою
        Практическое значение:
        Баланс самоадгезии и силы натяжения должен быть таким, чтобы свободный конец полотна надежно крепился на предыдущем слое, чтобы материал не сжимался и не разматывался

## Slide 23: Прочность пленки на прокол
Стандарт: ASTM D 5748
Количество образца
MD
Вся ширина рулона
Не менее 2 метров
Сущность метода:
Индентор диаметром 19 мм, покрытый слоем тефлона для сведения к минимуму трения, движущийся со скоростью
250 мм/мин, воздействует на пленку, прочно закрепленную в специальном зажиме, а затем рвет ее. Определяют усилие прокола и деформацию (улинение) пленки.

## Slide 24: Прочность пленки на прокол
Сущность метода:
Образец пленки закрепляется в специальном держателе разрывной машины, затем пленку прокалывают специальным щупом с постоянной скоростью.
Диаметр щупа – 0,8 мм, радиус закругления 0,4 мм
Скорость испытания – 1, 5, 10, 50 или 100 мм/мин (в зависимости от материала). Испытанию подвергают не менее 5 образцов каждой серии.
Стандарт: EN 14477
Количество образца
А4
5Х
5Х
5Х

## Slide 25: Блокирующая сила пленок
Сущность метода:
Подготовленный образец помещают между верхней и нижней плитами разрывной машины, фиксируя скотчем.
Затем проводят испытание со скоростью раздвижения зажимов 5 мм/мин
За результат испытания принимают среднее значение максимальной нагрузки F, Н, необходимое для разделения 5 пар образцов
Стандарт: ISO 11502
А4
А4
MD
TD
20Х
F
Подготовка образцов
Образцы пленки
Бумага
Стекло
«Сэндвич» выдерживают под нагрузкой 2,3 кг при температуре 50 оС в течение 3 часов
20Х
Вид и количество
образца:

## Slide 26: Прочность на раздир
Сущность метода:
Сопротивление раздиру по методу Эльмендорфа разработано для измерения прочности на разрыв образцов. Измерение основано на теории преобразования потенциальной энергии в кинетическую.
Работа, совершаемая при раздирании испытуемого образца, измеряется потерей потенциальной энергии маятника. Определяют усилие в Ньютонах, затраченную на раздир образца.
Стандарт: ASTM D1922, ISO 6383-2
Достаточность:
А4
А4
10Х
MD
TD
10Х
10Х
Обновление стандарта в мае 2023!

## Slide 27
Сущность метода:
На первом участке пленки с релиз-эффектом распределяют клей холодной сварки, высушивают его и покрывают вторым участком пленки. Затем полученный образец выдерживают под прессом при заданных условиях, разрезают на полоски стандартной ширины и определяют на универсальной разрывной машине усилие расслоения.
Методика: Внутренняя методика
Испытание на усилие расслоения
Нанесение клея холодной сварки на образец
Релиз-свойства – способность пленки удерживать клеевое соединение под воздействием клея холодной сварки, что позволяет отказаться от горячей сварки и открывать упаковку.
Наиболее актуально при упаковке мороженого и шоколада, которые боятся высоких температур.
Сушка
Выдерживание под прессом
Кондиционирование
Упаковка с повторно открывающимся швом холодной сварки
Определение релиз-свойств
А4
10Х
Вид образца:
MD
Количество листов:
10Х

## Slide 28: Определение барьерных характеристик Паропроницаемость
К датчику
Источник
влаги
Газ–
носитель
Образец
А4
4Х
Вид образца:
Количество листов:
4Х
4Х
Стандарт: ASTM F1249, ISO 15106
Сущность метода:
Образец пленки заданной площади помещают в испытательную ячейку, где происходит диффузия из одной полусферы ячейки в другую.
Количество молекул, диффундировавших сквозь пленку, подсчитывается ИК-датчиком.
Скорость проникновения водяного пара (г/м2*24ч)

## Slide 29: Определение барьерных характеристик Кислородопроницаемость
Стандарт: ASTM D3985
Сущность метода:
Образец пленки заданной площади поверхности помещают в испытательную ячейку, где на него воздействует испытательный газ. Количество молекул, диффундировавших сквозь пленку, определяется кулонометрическим датчиком в соответствии с Законом Фарадея.
Скорость проникновения кислорода (cм3/м2*24ч)
А4
4Х
Вид образца:
Количество листов:
4Х
4Х

## Slide 30
Методика: Внутренняя методика
Применение:
Оценка качества ламината
Описание методики:
На испытуемом образце инициируют расслоение плёнок в структуре ламината, а затем измеряют усилие расслоения (деламинации) на универсальной испытательной машине.
По завершении испытания производят внешнюю оценку отслоения.
Результаты:
Оценка качества ламинатов
Деламинированная плёнка
Наибольшее усилие деламинации, Н.
Характер расслоения
А4
10Х
MD
10Х
Вид и количество
образца:

## Slide 31
Метод | Описание | Результат | Испытанные образцы
Скотч-тест | Полоску клейкой ленты прикладывают липкой стороной к окрашенной стороне образца, и затем половину ленты отрывают от образца медленным плавным движением, а вторую ее часть отрывают резким движением. | Оценка: 5/5 – хорошая адгезия (100% поверхности пленки осталось окрашенной) 0/5 – плохая адгезия (0% поверхности пленки осталось окрашенной) | 
Устойчивость к этанолу | Выбранный участок окрашенного образца протирают круговыми движениями бумажным полотенцем, смоченным в этаноле | Количество секунд до начального полного истирания | 
Устойчивость к мокрому истиранию | Окрашенный образец выдерживают в воде комнатной температуры определенное время, извлекают из емкости, удаляют крупные капли воды и протирают выбранный участок круговыми движениями бумажным полотенцем. | Наличие или отсутствие истирания краски | 
Оценка адгезии краски
А4
10Х
MD
Вид и количество
образца:

## Slide 32: Вопрос:

## Slide 33: Ждем Вас на страницах официальных аккаунтов СИБУР ПолиЛаб!
      www.sibur.ru
      Сибур Полилаб
      siburpolylab
      https://businesspractices.ru
+7 (495) 280 72 84
E-mail: polylab@sibur.ru
Электронный журнал СИБУР Клиентам
Бизнес-практики СИБУРа
Телеграм
Вконтакте

## Slide 34: Контактная информация
Елена Щапова
Главный Эксперт
schapovaea@sibur.ru
Дарья Мелихова
Главный Специалист
melikhovadv@sibur.ru

## Slide 35: Спасибо за внимание!