## Slide 1: Возможности ротационного реометра для решения проблем у переработчиков полимеров
Мошкова Юлия
Главный эксперт
Лаборатория полиолефинов ЦЛО
Ефремова Мария
Ведущий специалист
Лаборатория полиолефинов ЦЛО
Казань
2023

## Slide 2
ПРАВИЛА
Следуем времени
Участвуем в опросах
Когда всё «зависло»
Пишем в чате
Выражаем эмоции
Ведущий вернется 

## Slide 3: СОДЕРЖАНИЕ
Основы реологии полимеров
Знакомство с ротационным реометром DHR-1
Методика испытаний, подготовка образцов
Примеры решения проблем у переработчиков с помощью ротационного реометра

## Slide 4: ВСТУПЛЕНИЕ

## Slide 5: ОСНОВЫ РЕОЛОГИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ
Вязкость –это свойство жидких сред, определяющее сопротивление деформации
Упругость – это свойство твердых тел восстанавливать свою первоначальную форму после устранения внешних сил
Жидкое тело (вода)
упругость
Твердое тело (металл)
вязкость
вязкоупругость
Расплав полимера

## Slide 6: ОСНОВЫ РЕОЛОГИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ
Упругость
свойство тела восстанавливать свою форму и размеры после прекращения действия внешних сил

## Slide 7: ОСНОВЫ РЕОЛОГИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ
Макромолекулы полимера в спокойном состоянии
Под влиянием повышения
температуры и сдвиговых деформаций межмолекулярные связи разрушаются, полимер течет
Нагрев
Сдвиг

## Slide 8: ОСНОВЫ РЕОЛОГИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ
Реология – это наука, изучающая закономерности течения и деформацию материалов в зависимости от внешних усилий
II
Скорость сдвига, 1/сек
Вязкость, ŋ
I
III
ŋ0
ŋ∞
кривая вязкости
течение ньютоновской жидкости: ŋ=const
Вязкость, ŋ
Скорость сдвига, 1/сек

## Slide 9: ОСНОВЫ РЕОЛОГИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ
Доказана зависимость между средневесовой молекулярной массой и вязкостью при нулевой скорости сдвига
ŋ0= k·Mw 3.4
где ŋ0 – вязкость при нулевой скорости сдвига,
Mw – средневесовая молекулярная масса,
k – константа, зависящая от полимера
Показатель степени 3,4 не универсальный, его значение обычно находится между 3,2 и 3,9

## Slide 10
Chart: Сравнение значений средневесовых молекулярных масс, полученных двумя методами
Mw ГПХ | 92835 | 128625 | 91334 | 88900 | 83586 | 120000 | 91230 | 132741 | 143357 | 126997
Mw TRIOS | 81031 | 112000 | 74367 | 80550 | 77535 | 115000 | 92853 | 128000 | 139000 | 127000

## Slide 11: ОСНОВЫ РЕОЛОГИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ
Чем выше ММ полимера, тем выше вязкость !

## Slide 12: МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Экструзионный пластометр
Замеры на нескольких грузах

## Slide 13: ЗНАКОМСТВО С РОТАЦИОННЫМ РЕОМЕТРОМ DHR-1
ŋ0 | вязкость при нулевом сдвиге | Необходима для оценки молекулярного строения, вспомним формулу )))
G' | динамический модуль упругости (накопления упругой деформации) | Покажет сколько в образце свойств твердого тела
G'' | модуль потерь упругой деформации | Покажет сколько в образце свойств жидкого тела
Модуль упругости характеризует жесткость материала, его способность к деформации

## Slide 14: ЗНАКОМСТВО С РОТАЦИОННЫМ РЕОМЕТРОМ DHR-1 (TA Instruments)
Реометр - инструмент, который измеряет вязкоупругие свойства жидкостей и твердых веществ
Технические характеристики прибора Discovery HR-1
Минимальный крутящий момент: 10 нН·м
Максимальный крутящий момент: 150 м·Нм
Диапазон частот: (10-7-100) Гц
Диапазон угловых скоростей: (0-300) рад/сек
Диапазон температур: до + 400°С
Определяет
вязкость
вязкоупругие характеристики

## Slide 15: МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ, ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
Образцы для проведения испытаний готовятся методом прессования из гранулированного или порошкообразного полиэтилена.
Из отпрессованных пластин вырубаются диски толщиной (1-2) мм и диаметром 25 мм

## Slide 16: МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Проведение реологического испытания образца полиэтилена

## Slide 17: МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ, ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
нижняя плоскость
анализируемый образец
напряжение, σ
деформация, ε
фазовый угол δ
На расплавленный образец воздействуют два параметра:
вращение и колебание
Суть метода
определение реологических свойств полимеров при заданных значениях частоты и температуры в режиме осцилляции
Режим осцилляции
измерительная система совершает колебательные движения с заданной частотой и амплитудой

## Slide 18: МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ, ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
Реометр измеряет
Крутящий момент М
Угловое смещение Ѳ
Угловую скорость Ω
(σ = )
Уравнение вязкости
Уравнение модуля
ŋ = =
G = =
Крутящий момент, М
Сдвиговая нагрузка, σ
σ-нагрузка, Па
,Kσ-константы
М- крутящий момент, мН·м
Угловое смещение Ѳ, рад
Угловую скорость Ω, рад/с
Ɣ-деформация сдвига
Ɣ- скорость сдвига, с-1
·
константа геометрии
·

## Slide 19: МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
значение динамического модуля упругости G' при модуле потерь упругой деформации, равном 500Па (G''=500), выражается в Па
вязкость при нулевом сдвиге η0 , выраженное в Па·сек
Фиксируем для образцов ПЭНП:
Фиксируем для образцов ПЭВП:
эластичность расплава, как соотношение значения G' к G'', при значении угловой частоты (Angular frequency (ω)) = 0,1 рад/сек
Баланс между этими характеристиками определяет консистенцию материала.

## Slide 20: ОЦЕНКА И РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

## Slide 21: ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Кривая течения расплава полимера (зависимость комплексной вязкости ŋ* от частоты) и частотные зависимости динамического модуля упругости G' и модуля потерь упругой деформации G''

## Slide 22: ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Notes: На этом графике как раз рассчитанная вязкость при нулевом сдвиге.

## Slide 23: ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
образец №1
ŋ1 ˃ ŋ2
Mw1˃Mw2
точка пересечения модулей образца №1 смещена в сторону более низких частот
образец №2
точка пересечения модулей образца №1
Сравнение реологических графиков образцов ПЭ №1 и №2
точка пересечения модулей образца №2

## Slide 24: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА

## Slide 25: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Проблема: разрыв расплава полиэтилена при увеличении скорости нанесения слоя ПЭ на картон (ламинирование)
Низкая скорость
экструзии
(до 300 м/мин)
Высокая скорость
экструзии
(до 800 м/мин)
ПЭНП
11503-070
ГОСТ 16337

## Slide 26: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Отличий нет. Почему при переработке они ведут себя по разному ?
Наименование показателя /марка ПЭ | ПЭ марки 11503-070 | Полиэтилен, оптимальный для ВСЛ
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 6-8 | 7-8
Плотность, г/см3 | 0,917-0,919 | 0,919-0,920
Температура плавления, 0С | 107-108 | 106-107

## Slide 27: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА

## Slide 28: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Наименование показателя | ПЭ марки 11503-070 | Образец ПЭ для ВСЛ
Вязкость при нулевом сдвиге, Па∙сек *характеризует сужение материала, эффект Neck - in | 6500-7500 | 3500-4200
Динамический модуль упругости, Па *характеризует способность расплава к вытягиванию (DD-drow down) | 130-140 | 107-114
Особенности молекулярного строения | Преобладание ДЦР | Преобладание КЦР
 | Высокая ММ | Более низкая ММ

## Slide 29: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Решение проблемы: модификация ПЭ 11503-070 путем изменения
молекулярной структуры в процессе полимеризации

## Slide 30: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА

## Slide 31: Полиэтилен низкой плотности для ламинирования. ТУ 20.16.10-250-00203335-2022 с изм.1
Марка полиэтилена | Плотность, г/см3, при 20 0С, в пределах | ПТР, г/10мин, при 190 0С, 2,16 кг в пределах | Характеристика свойств | Рекомендуемая область применения или метод переработки в изделия
LD50210EC | 0,918-0,923 | 4,0-6,0 | Улучшенные реологические свойства и пониженное содержание экстрагируемых веществ | Ламинирование бумаги, картона, алюминиевой фольги, для изготовления пленок, производства упаковочных крышек, для получения изделий различного назначения, контактирующих с пищевыми продуктами
LD75210EC |  | 6,5-8,5 |  | 
LD97210EC | 0,918-0,923 | 9,5-10,1 |  | 

## Slide 32: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Проблема: полиэтилен одной марки, но разных производителей ведет себя по разному при переработке
ПЭ марки 10803-020 ГОСТ 16337
Сравнение двух образцов по показателям в соответствии с ГОСТ 16337 показали, что они идентичны!!!

## Slide 33: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА

## Slide 34: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Показатели/Образец ПЭ | 10803-020 КОС | 10803-020 ДП
Вязкость при нулевом сдвиге, Па∙сек | 19000 | 29000
Динамический модуль упругости, Па | 170 | 200
Решение проблемы:
повышение температуры переработки более жесткого ПЭ 10803-020 ДП

## Slide 35: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Применение реологии для решения проблем, возникающих у переработчиков, наиболее эффективно при сравнении образцов хороших с проблемными!

## Slide 36: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Проблема: Клиент закупил импортный полиэтилен известной марки, которую ему рекомендовали взамен ранее используемой. Продукция пошла с браком. Показатели соответствуют TDS

## Slide 37: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОМОЩЬЮ РЕОМЕТРА
Наименование образца | ПТР, г/10 мин | Вязкость при нулевом сдвиге, Па∙сек | Динамический модуль упругости, Па
Образец № 1 с необходимыми свойствами | 11 | 2000 | 85
Образец № 2 Рекомендованный ПЭ | 14 | 800 | 12
Решение проблемы: сделать смесь из рекомендованного образца 2 и специально подобранного по реологическим характеристикам полимера | 10 | 2500 | 85

## Slide 38: ПРИЗ самому внимательному слушателю за правильный ответ !
Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком режиме проводятся испытания на ротационном реометре DHR-1?
Режим корреляции
Режим осцилляции
Режим релокации
Режим аппроксимации

## Slide 39: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 40: Ждем Вас на страницах официальных аккаунтов СИБУР ПолиЛаб!
      www.sibur.ru
      Сибур Полилаб
      siburpolylab
      https://businesspractices.ru
+7 (495) 280 72 84
E-mail: polylab@sibur.ru
Электронный журнал СИБУР Клиентам
Бизнес-практики СИБУРа
Телеграм
Вконтакте

## Slide 41: Контактная информация
Юлия
Мошкова
  Главный эксперт лаборатория полиолефинов ЦЛО
    moshkovaiup@kos.sibur.ru
Мария Ефремова
  Ведущий специалист лаборатория полиолефинов ЦЛО
efremovamv@kos.sibur.ru